АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА КАРКАСА ВОЗДУХОВОДА

Линия позволяет получать профили для каркасов воздуховодов (шинорейки).

Высокое качество профилей обеспечивает последовательный метод профилирования, применяемый в линиях наряду с электронной системой управления и слежения за точностью прокатки и порезки готовых изделий.

Схема линии

Используемый материал

-оцинкованная или обычная углеродистая сталь

Основные технические характеристики

| Толщина материала, мм | 0,5-2,5 |
| --- | --- |
| Скорость профилирования, м/мин | до 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 15 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

Габаритные размеры

| Длина, мм | 16000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1300 |

Состав линии

- Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в гибочно-прокатный станок.

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -350

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                   -460-510

Максимальный наружный диаметр рулона, мм                             -1200

Максимальный вес рулона, кг                                                          -3000

Механизм разжима                                                                             ручной

Масса, кг                                                                                             -480

- Гибочно-прокатный станок

Предназначен для производства мелкосортного гнутого профиля гибкой-прокаткой (в том числе «методом интенсивного деформирования») из различной металлической ленты с σВ не более 390 МПа. На станине станка установлены правильное устройство и устройство для протирки и смазки ленты. Переход с проката одного вида профиля на другой осуществляется путем замены формующих роликов. Время переналадки – 1-2 часа.

Толщина обрабатываемого материала, мм                                          -0,5-2,5

Максимальная ширина заготовки, мм                                                  -310 (420)

Максимальная глубина профилирования, мм                                     -80

Основа привода                                                                   асинхронный электродвигатель

Масса станка, кг                                                                                      -5600

- Пила отрезная

Предназначена для резки профиля на мерные длины.

Мощность, кВт                                                                                          -2,2

- Стол приемный со сбрасывателем

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина принимаемого профиля, мм                               -6000

Максимальная ширина принимаемого профиля, мм                            -270

Масса стола, кг                                                                                         -220

- Электронная система управления

Предназначена для задания длины отрезаемой детали и шага перфорации, индикации количества изготавливаемых деталей. Автоматика на базе «SIMENS». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

Сроки поставки

Срок изготовления линии от 3 месяцев.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

ОАО «Ульяновский НИАТ» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.